安徽省第三届“徽匠”状元建筑

技能大赛理论知识题库答案

工种：抹灰工

一、是非题（对的打“√”，错的打“×”，答案写在各题括号内）

1.一条直线与投影面相平行，其投影是一个点。（×）

2.两个同样大小的相平行的平面，在投影面上产生一个投影的现象称为投影的积聚性。（×）

3.一个平面上所有的点、线或图形在投影面上的投影只为这个平面的现象为投影的重合性。（×）

4.单层工业厂房结构平面图，主要表示各种构件的布置情况。（√）

5.房屋按使用性质分为工业建筑、农业建筑和民用建筑。（√）

6.材料的弹性是指材料在外力作用下，产生变形，当外力消除后，不能恢复原形的性质。（×）

7.材料的耐水性是指材料在吸水饱和后，能够抵抗水的破坏作用，并能维持强度的能力。（√）

8.石灰是水硬性胶凝材料，可以用于潮湿的环境中。（×）

9.石灰的硬化作用就是结晶和碳化。（√）

10.块石灰淋水粉化后称消石灰。（√）

11.石灰浆在熟化池中进行陈伏，其表面应有一层水，其目的是不让石灰浆碳化和结晶。（√）

12.磨细生石灰粉适用于冬期施工，其比石灰膏凝结硬化速度快。（√）

13.石膏为水硬性胶凝材料。（×）

14.水泥主要技术性能包括密度、细度、凝结时间、安定性、粘结力和强度指标。（√）

15.水泥颗粒愈细，总表面积大，凝结硬化愈快。（√）

16.水泥的初凝指水泥产生强度的时间（×）

17.水泥温度、湿度越高，凝结硬化越快。（√）

18.储存期超过三个月的水泥，仍可按原等级使用。（×）

19.硅酸盐水泥适用于经常受压力水作用的工程。（×）

20.硅酸盐水泥适用于重要结构的高强度混凝土和预应力混凝土。（√）

21.硅酸盐水泥适用于蒸汽养护混凝土构件。（×）

22.普通水泥适用于早期强度要求高的工程。（√）

23.普通硅酸盐水泥耐腐性与耐水性较好。（×）

24.粉煤灰水泥适用于有抗侵蚀要求的一般工程。（√）

25.装饰抹灰的石粒，使用前必须冲洗干净。（√）

26.砂子以海砂为质量最好。（×）

27.水砂含盐拌制时应用生石灰现场淋浆、热浆拌制。（√）

28.水玻璃有良好的粘结能力，并且硬化后具有防止渗透作用。（√）

29.面砖应用广泛，不仅能用于室内装饰，也可用在外墙装饰。（×）

30.花岗岩饰面板适用内、外装饰和楼地面等装饰。（√）

31.花岗岩板适用于室外，其耐热性好。（×）

32.砂浆的和易性包括默结力和强度两个方面。（×）

33.砂浆的流动性，又称砂浆的稠度。（√）

34.砂浆的分层度接近于零时为理想的抹灰砂浆。（×）

35.砂浆的稠度用沉入度表示。（√）

36.砂浆的沉入度越大，说明用水量越小。（×）

37.砂浆的流动性和沉入度是成正比。（√）

38.砂浆的稠度与分层度成反比。（×）

39.抹灰是装修阶段中量最大、最主要的部分（√）

40.抹灰工程分为一般抹灰和高级抹灰。（×）

41.一般抹灰按质量要求分为中级和高级二级。（×）

42.抹灰的主要作用是使内外墙及顶棚平整光滑，清洁美观。对于一些有特殊要求的房屋还能改善它的热工、声学、光学性能。（√）

43.抹灰砂浆的底层主要是粘结作用。（√）

44.底层抹灰主要起着与基层粘结和初步找平的作用。（√）

45.抹灰工程常用的水灰比，是指水泥和石灰的比例。（×）

46.混合砂浆是用水泥、石灰粉、砂子按一定比例加水拌合而成。（√）

47.水泥砂浆掺入适量的石灰浆，能提高砂浆和易性。（√）

48.石灰砂浆内抹灰，可用水泥砂浆或水泥混合砂浆做标志和冲筋。（×）

49.防水砂浆常用于地下室、水塔等需抹防水层的部位。（√）

50.防水砂浆操作时，第一层刷防永水泥浆，待其达到强度后，再抹第二层防水砂浆（×）

51.防水砂浆最后一道抹完后，应待其凝固后，立即刷防水水泥浆（×）

52.防水砂浆在阴、阳角处要抹成直角，以防渗水。（×）

53.防水砂浆养护很重要的，应待砂浆终凝后，立即进行浇水养护。（√）

54.保温砂浆抹好整平后，用木抹子搓平、搓实、这样能提高保温性能。（×）

55.冬期施工，现场供水管应埋设在冰冻线以上，立管露出地面要采取防冻、保温措施。（×）

56.雨期施工，砂浆要适当提高水灰比。（×）

57.在抹灰工程施工前必须对结构工程进行验收。（√）

58.抹灰前对结构工程以及其他配合工程项目进行检查是确保抹灰质量和进度的关键。（√）

59.抹灰施工前，对于光滑基层表面应凿毛或者采取毛化处理措施。（√）

60.钢木门窗缝隙，应用水泥砂浆一次嵌塞密实（×）

61.每遍抹灰太厚或各层抹灰时间间隔太短，会引起抹灰层开裂。（√）

62.抹顶棚时架子的高度应为人站在上边头顶距顶棚150mm为好。（×）

63.顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。（√）

64.抹灰线的施工工艺过程通常是先抹顶棚，后抹墙面，再抹灰线。（×）

65.梁抹灰找规矩，是顺梁方向弹出梁的中心线，来控制梁两侧面的抹灰厚度。（√）

66.抹楼梯踏步时，阳角一定要跟斜线（√）

67.室外抹灰工程施工，一般应自下而上进行（×）

68.外窗台抹灰，在漏贴滴水线槽时，可用铁皮划沟的方法补救。（√）

69.室外墙面有抹灰的踢脚板，底层砂浆和面层砂浆可一次抹成。（×）

70.室外墙面抹灰分格的目的就是为了美观。（×）

71.粒状喷涂时应连续操作，不到分隔缝处不得停歇。（√）

72.新工艺大理石灌浆，采用灌浆胶泥方法，提高墙面与饰面砖的粘结力。（√）

73.大面积安装花岗岩施工，要事先做好样板，经验收符合要求后，方能进行正式施工。（√）

74.大理石饰面板吸水率小，在铺设时可以不浸水，直接铺设。（√）

75.面砖镶贴要挑选规格相近的砖，浸水晾干后使用。（√）

76.瓷砖铺贴前，要先找好规矩，定出水平标准，进行预排。（√）

77.水泥面层压光时，钢抹子不宜在面层上多压和用力过大，以免起壳。（√）

78.地面抹水泥砂浆，为增加砂浆和易性，可掺入适量粉煤灰。（×）

79. 班组文明施工是企业素质的一种表现。（√）

80.全面质量管理标准化工作包括技术标准和企业工作标准。（√）

二、选择题（把正确答案的序号填在各题横线上）

1.由一点光源照射物件后产生的投影叫   D

A.正投影    B.斜投影

C.轴侧投影  D.中心投影

2.三视图中    A   投影表现物体的高和长，反映上、下、左、右的关系。

A.正立     B.水平     C.侧立     D.斜

3.建筑平面图就是将建筑物用于一个假想的水平面，沿   B   方向切开来，将上面移走，再从上往下看的图。

A.窗口以下    B.窗口以上

C.顶棚以下    D.地面以上

4.主要表示出内部的结构形式、分隔情况与各部位联系的是    C

A.平面图    B.立面图    C.剖面图    D.标准图

5.建筑施工图与结构施工图不同之处是  B

A轴线         B.标高

C.梁的位置     D.门窗位置

6.详图的比例是1:25，实际物体时200cm，图纸上尺寸是    B

A.50mm     B.80mm    C.100mm  D.120mm

7.图纸上的尺寸数字（除标高外），应以   D   为单位。

A.米    B.分米    C.厘米    D.毫米

8.楼梯是房屋中的交通设施，对它的要求是   B   。

A.坚固、耐磨

B.安全、足够的防水功能、坚固

C.安全、坚固

D.坚固、足够的防水功能、耐磨

9.熟石灰是生石灰消解而成，主要成分是  C

A.氧化镁     B.氧化钙    C.氢氧化钙    D.碳酸钙

10.水泥初凝时间是指   B

A.逐步失去塑性的时间   B.开始降低塑性的时间

C.完全失去塑性的时间   D.开始产生强度时间

11.纸筋在使用时，应该用   C   mm的孔径筛过筛。

A.1    B.2    C.3    D.4

12.顶棚抹灰中基层为金属同时，抹灰层平均厚度为   B   mm。

A.10    B.20    C.30    D.40

13.水泥的终凝是指水泥   C    时间。

A开始凝结        B.开始硬化

C.开始产生强度   D.完全硬化

14.按国家标准规定，水泥初凝时间不得早于   A

A.45min   B.1h      C.3h     D.5h

15.水泥体积安定性是指标准稠度水泥浆，在硬化过程中体积变化  C   的性质。

A.过大        B.过快

C.是否均匀    D.过慢

16.铝酸三钙在硅酸盐水泥中含量为7％～15％，遇水反映   D   水化热大，水化物强度很低。

A.极慢    B.慢    C.快    D.极快

17.   B   是主要赋予硅酸盐水泥晚期强度的矿物。

A.硅酸三钙    B.硅酸二钙

C.铝酸三钙    D.铁铝四钙

18.快硬硅酸盐水泥，是由硅酸盐水泥熟料，加入适量石膏，磨细制成的以   A   天抗压强度表示其强度等级的水泥。

A.3    B.7    C.15    D.21

19.水泥在凝结硬化过程中放出热量，称为水化热，以下水泥中的水化热最高的是  D

A.粉煤灰水泥          B.矿渣水泥

C.火山灰质水泥        D.普通水泥

20.天然花岗岩板的最大弱点是   D   能力差。

A.耐风性        B.耐腐性       C.抗压       D.耐热

21.抹灰工程分为   B   、清水砌体勾缝。

A.一般抹灰、高级抹灰     B.一般抹灰、装饰抹灰

C.普通抹灰、高级抹灰     D.普通抹灰、装饰抹灰

22.抹灰用的砂子为   B   混合使用。

A.粗砂、中砂和粗砂     B.中砂、粗砂结合

C.细砂、细砂和中砂     D.中砂、中砂和细砂

23.水泥搅拌的砂浆，应控制在  A   用完。

A.初凝前    B.初凝后    C.终凝前    D.终凝后

24.在阳模上涂上油脂一道，作为   D   以便使阳模容易从阴模中撬出。

A.滑润剂    B.光亮剂

C.粘结剂    D.隔离剂

25.防水砂浆五层做法，五层用料排列为   A   。

A.灰浆→砂浆→灰浆→砂浆→灰浆

B.砂浆→砂浆→灰浆→砂浆→灰浆

C.灰浆→灰浆→砂浆→砂浆→砂浆

D.灰浆→灰浆→砂浆→砂浆→灰浆

26.塑料门窗安装固定后，其门窗框与洞口的缝隙，可采用除   A    之外的材料分层填塞，表面再填嵌密封材料。

A.水泥砂浆      B.泡沫聚氨酯条

C.泡沫塑料条    D.油毡卷条

27.铝合金门窗安装固定后，其门窗框与洞口的缝隙，应采用    C   分层填塞，表面再填嵌密封材料。

A.水泥砂浆    B.泡沫塑料条

C.矿棉条      D.油毡卷条

28.顶棚抹灰产生气泡主要原因是   B

A.底子灰太干    B.灰浆没有收水

C.石灰质量      D.以上都可能

29.普通抹灰施工环境温度应在    C     以上。

A.0℃   B.-5℃    C.5℃   D.10℃

30.外墙面做水刷石，如基层是混凝土，处理方法是   D   。

A.表面凿毛     B.用一遍1:1水泥砂浆

C.界面剂处理   D.以上都是

31.重晶石砂浆中的重晶石，主要成分是   B   。

A.氧化镁    B.硫酸钡    C.氧化钙    D.氧化硫

32.由一组平行光照射物体后产生的投影叫   B

A.中心投影    B.平行投影

C.正投影      D.斜投影

33.耐酸胶泥和耐酸砂浆是以   A   作胶粘剂，用氟硅酸钠为固化剂。

A.水玻璃      B.普通水泥

C.镁质水泥    D.钒土水泥

34.耐酸砂浆涂抹时每两层间要相互垂直进行间隔时间为   D

A.3～4h    B.5～6h    C.9～10h    D.12～24h

35.耐酸砂浆全部抹完后养护不少于20天，且在干燥条件下温度控制在   C    以上。

A.10℃    B.12℃    C.15℃    D.18℃

36.内墙贴瓷砖弹线的数量至少不少于   B

A.两根   B.三根   C.四根   D.五根

37.陶瓷锦砖铺贴，接缝宽度调整应在水泥砂浆   A   操作。

A.初凝前   B.初凝后   C.终凝前   D.终凝后

38.釉面砖分格设计施工时，异型砖（割砖）要用于阴角处或不重要部位，且不得小于   A   。

A.l/3砖      B.l/2砖        C.l/4砖      D.3/4砖

39.瓷砖材料质地疏松有隐伤，施工前瓷砖浸泡不透，粘贴砂浆保水性差，会造成瓷砖的   D

A.裂缝   B.变色

C.空鼓   D.以上都可以

40.瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成   A

A.空鼓     B.表面起碱

C.不平整   D.强度低

41.大理石灌浆，砂浆稠度一般选用   C

A.3～5mm               B.5～7mm

C.8～10mm              D.10～12mm

42.大理石饰面板，堆放时应立放，其垛高度不应超过   D

A.1m            B.1.2m           C.1.4m        D.l.6m

43.安装大理石灌浆时第一次不得超过板块高度的   B

A.l/2    B.l/3    C.3/4    D.l/5

44.30cm大理石镶贴高度超过   C   m时，应采取安装的方法。

A.1.0    B.1.5    C.2.0    D.2.5

45.玻璃幕墙的保温材料可与石板结合在一起，但应与主体结构外表面  B  以上的空气层。

A.30mm   B.50mm    C.75mm   D.90mm

46.高度超过   B   的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求，玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙，应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

A.2m     B.4m      C.5m     D.10m

47.水泥砂浆地面，砂浆稠度不应大于   A   。

A.3.5cm      B.5cm          C.6cm        D.7cm

48.水泥砂浆地面，面层压光工作应在   C   完成。

A.初凝前   B.初凝后   C.终凝前   D.终凝后

49.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是   B   。

A.房屋的开间、进深       B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C.房屋水平方向的总长、总宽   D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

50.细石混凝土地面面层，水泥强度等级应不低于   B   。

A.22.5    B.32.5    C.42.5    D.52.5

51.细石混凝土地面，要求坍落度不得大于   A   。

A.3cm    B.4cm     C.scm    D.6cm

52.水磨石分格条镶好后   C   抹石渣浆。

A.立即            B.常温下养护2d以上

C.12h左右        D.常温下养护7d以上

53.草酸在水磨石施工时常用到，它主要用来   D

A.作减水剂    B.作防水剂

C.作抗冻剂    D.作水磨石面层酸洗

54.水磨石地坪操作过程中，擦草酸作用是，使  C

A.表面缝隙消除     B.表面密实

C.表面清晰、光亮   D.以上都是

55.水磨石地面最后一遍磨光，应等到强度达到后用   A    砂轮磨光。

A.不小于22O号     B.18O号

C.160号           D.80号

56.现制水磨石地面.如果在平均温度为20～30℃时施工，采用机磨，开磨时间应为抹完后   C   。

A.1～2d    B.2～3d    C.3～4d    D.4～5d

57.预制水磨石楼梯，防滑条要高出踏步板面   C    。

A.2mm    B.5mm     C.10mm   D.15mm

58.滚压不实会直接造成水磨石   A   。

A.面层石粒不均     B.空鼓

C.裂缝             D.强度偏低’

59.水磨石地面.使用未清洗的石子，质量通病是   C

A.空鼓           B.裂缝

C.表面浑浊       D.石子不均匀

60.陶瓷壁画的环境施工温度一般不得低于    C   。

A.-5℃     B.5℃     C.15℃     D.20℃

61.涂饰工程验收时应检查    D

A.涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

B.材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

C.施工记录

D.以上都需要

62.橱柜制作与安装所用材料的   D   应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

A.材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率

B.花岗石的放射性

C.人造木板的甲醛含量

D.A+B+C

63.特种门每个检验批应至少抽查   B    ，并不得少于10橙，不足10樘时应全数检查。

A.30％    B.50％    C.75％    D.90％

64.抹灰施工方案编制与    D   有关。

A.工期计划    B.工艺流程

C.施工方法    D.A+B+C

65.一般抹灰工程的施工方案是根据   A    施工顺序制定的。

A.单位工程    B.分部工程

C.分项工程    D.工艺流程

66.材料管理是施工   A   管理的重要组成部分，生产班组的管理主要包括做好材料计划、验收、使用、保管、统计、核算等工作。

A.企业    B.现场    C.项目    D.微观

67.建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行   D   处理。

A.防火    B.防腐    C.防虫    D.以上都要

68.全面质量的   B  是提高人的素质，调动人的积极性。

A.基本特点   B.基本核心

C.管理系统   D.管理制度

69.全面质量管理循环法中PDCA的D是指    B

A.计划    B.实施   C.检查   D.处理

70.全面质量管理循环法中PDCA的P是指   A   。

A.计划    B.实施   C.检查   D.处理

71.    A   又名巴雷托图，是由两个纵坐标和一个横坐标，几个矩形和一条曲线构成。

A.排列图     B.分析图    C.因果图    D.效果图

72.施工企业经营管理核心是   B

A.安全生产   B.产品质量

C.施工速度   D.经济效益

73.工程质量优劣主要反映企业    C

A.工人操作水平   B.产品质量

C.管理水平       D.领导水平

74.质量“三检制”是    D   。

A.自检、互检、专检    B.自检、专检、隐检

C.预检、自检、专建    D.自检、互检、交接检

75.检验批及分项工程应由    D   组织验收。

A.甲方代表              B.项目经理部技术负责人

C.项目经理部专职质检员  D.监理工程师

76.各类砖面层地面工程进行施工质量验收的主控项目是   B

A.面层表面坡度应符合设计要求

B.C和D都是

C.面层与下一层的结合应牢固，无空鼓

D.面层的品种、质量必须符合设计要求

77.下列要求中   C  不属于一般抹灰工程质量验收的主控项目。

A.抹灰工程应分层进行

B.抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水湿润

C.抹灰层的总厚度应符合设计要求

D.一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求

78.贯彻党和国家的“   C   、预防为主” 的安全生产的方针是企业管理的一项基本原则。

A.质量第一    B.生产第一

C.安全第一    D.以上都是

79.抹灰时距地面   B   以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。

A.2m     B.3m      C.4m     D.5m

80.凡施工作业高度在    B    m以上时，均要采取有效的防护措施。

A.1.5    B.2     C.2.5    D.3

三、计算题

1.某工程做防水砂浆抹灰，防水砂浆配合比为1:2.5（重量比），再掺水泥重量3％的防水粉，水灰比为0.6，经计算此防水砂浆总用量为2550kg试计算各材料用量（结果保留两位小数）。

【解】各种材料用量的比值合计为1＋2.5＋0.03＋0.6=4.13

则水泥用量为:2250÷4.13×1=544.79kg

砂用量为:544.79×2.5=1361.98kg

防水粉用量为:544.79×3％=16.34kg

水的用量为:544.79×O.6=326.87kg

答:2550kg此防水砂浆水泥用量为544.79kg；砂用量为1361.98kg；防水粉用量为16.34kg；水的用量为326.87kgo

2.试计算1.3:2.6:7.4（沥青、石英粉、石英砂）每立方米耐酸沥青砂浆各种材料的净用量（已知:沥青的密度为1.1g/cm3，石英砂和石英粉的密度均为2.7g/cm3）。

【解】单位质量（吨）耐酸沥青砂浆中各材料的用量:

沥青用量:1.3×1/（1.3＋2.6＋7.4）=0.115kg

石英粉用量:2.6×l/（1.3＋2.6＋7.4）=0.23kg

石英砂用量:7.4XI/（1.3＋2.6＋7.4）=0.655kg

每立方米耐酸沥青砂浆质量:

m=ρV=ρV1+V2+V3

=10.1151.1×103+0.232.7×103+0.6552.7×103=2309kg

则其中沥青用量为2309×0.115=265.54kg

石英粉用量为 2309×0.23=531.07kg

石英砂用量为 2309×0.655=1512.4 kg

答:每立方米耐酸沥青砂浆各种材料净用量为沥青265.54kg，石英粉531.07kg，石英砂1512.40kg。

3.某建筑纵向长度尺寸，中到中为29.76m，横向长度尺寸，中到中为11.76m，外墙厚   240mm，室外地坪为-0.30m，外墙裙高度80mm，挑檐底标高为15m，外墙面有窗 1800mm×2400mm，共20樘，大门 2800mm×3200mm，4樘，试计算外墙弹涂抹灰和墙裙水刷石的工程量。（不考虑洞口侧面积，不区分门窗框外围面积和门窗洞口尺寸）

【解】外墙弹涂抹灰面积:

L=（29.76＋0.12×2）×2＋（11.76＋0.12×2）×2

=84m

h=15＋0.3-0.8=14.5m

须扣除面积=1.8×2.4×20＋2.8×3.2×4

=86.4＋35.84=122.24m2

故S=84×14.5-122.24=1095.76m2

外墙裙水刷石工程量:84×0.8=67.2m2

答:外墙弹涂抹灰工程量为1095.76m2，外墙裙水刷石工程量为 67.2m2。

4.某礼堂纵向尺寸中到中为200.24m，横向尺寸中到中为80.24m，墙厚240mm，现于礼堂内做七道唇抹线，抹在顶棚上占尺寸为280mm，在墙顶占400mm，抹线分为粘结层、垫层、出线灰和面层（两道）灰四道工艺，粘结层不计，垫层、出线灰均采用1:2石灰砂浆，面层采用纸筋灰。试计算垫层、出线灰1:2石灰砂浆和面层纸筋灰的用量（结果保留3位小数）。（垫层、出线灰的曲线折转系数为0.9；纸筋灰的曲线折转系数为1.2，每层厚度lmm）

【解】1:2石灰砂浆用量:

灰线总长度:（200.24-0.24）×2＋（80.24-0.24）×2=560m

灰线用砂浆的体积（用量）:560×0.28×0.4×0.5×0.9=28.224m3

面层用纸筋灰量:0.282+0.42×1.2×0.001×2=0.488×1.2×O.002=0.001m3

答:垫层、出线灰1:2石灰砂浆用量为28.224m3，面层纸筋灰的用量为0.001m3。

5.某教学楼纵墙中到中为66.8m，横墙中到中为18.24m，外墙厚240mm，四面挑檐，檐口距墙外皮500mm。上部保温层干铺100厚泡沫混凝土块，其上抹1:6珍珠岩灰浆厚60mm，珍珠岩保温层上抹1:3.5，20厚水泥砂浆找平层。已知水泥堆积密度1200kg/m3，砂子为1600 kg/m3，珍珠岩为200 kg/m3，试计算泡沫混凝土块、水泥、砂子及珍珠岩用量。（结果保留3位小数）

【解】屋面面积=（66.8＋0.12×Z＋0.5×2）

×（l8.24＋0.12×2＋0.5×2）

=68.04×19.48=1325.419m2

泡沫混凝土块用量=1325.419×0.1=132.542m2

水泥用量:

（1325.419 ×0.02×11+3.5 ×1＋1325.419×0.06×11+6）×1200

=（26.508×0.222＋79.525×0.143）×1200

=（5.885＋11.372）×1200=20708.400kg

砂浆用量:1325.419×0.02×3.5×1600=32997.631kg

珍珠岩用量:1325.419×0.06×11+6×6×200=3630.609kg

答:泡沫混凝土块用量132.542m2，水泥用量20708.400kg，砂浆用量32997.631kg，珍珠岩用量3630.609kg。

6.某宿舍楼纵向尺寸中到中为26.48m，横向尺寸中到中为15.6m，墙厚240mm。现抹水刷石女儿墙，立面高度1.2m。计算单位10m2，抹灰工定额7.8工日/10m2，力工定额1.2工日/10m2，32.5级水泥定额31.2kg/10m2，砂子定额360kg/10m2，石子定额280kg/10m2，石灰膏定额2.5kg/10m2。试计算工料。

【解】［（26.48＋0.12×2）＋（15.6＋0.12×2）］×2×1.2=102.144m2

人工:抹灰工 7.8工日/10m2×102.144m2=79.67工日=80工日

力工 1.2工日/10m2×102.144m2=12.26工日=13工日

材料:水泥用量   31.2kg/10m2×102.144m2=318.69kg

砂子用量   360kg/10m2×102.144m2=3677.18kg

石子用量   280kg/10m2×102.144m2=2860.03kg

石灰膏用量 2.5kg/10m2×102.144m2=25.54kg

答:所需抹灰工为80个工日；力工为13个工日。水泥用量为318.69kg；砂子用量为3677.18kg；石子用量为2860.03kg；石灰膏用量为25.54kg。

7.某教学楼对外墙面抹灰和门窗口、角抹灰后进行检查，发现不合格的原因和数量如下:阴阳角方正超标5处，墙面垂直度超标17处，墙面平整度超标15处，阴角垂直超标8处，分格缝直线度超标10处，其他原因3处，试画出质量原因排列表，并找出质量不合格的主要因素、次要因素和一般因素。

【解】质量不合格的原因排列表如下:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原因 | 墙面垂直 | 墙面平整 | 分格缝 直线度 | 阴角垂直 | 阴阳角 方正 | 其他 |  |
| 数量 | 17 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 58 |
| 百分比 | 29.3 | 25.9 | 17.2 | 13.8 | 8.6 | 5.2 | 100 |
| 累计（%） | 29.3 | 55.2 | 72.4 | 86.2 | 94.8 | 100 |  |

不合格的主要因素有:墙面垂直度超标、墙面平整度超标、分格缝直线度超标；次要因素有:阴角垂直超标；一般因素有:阴阳角方正超标、其他原因。

8.某办公楼南立面设计有钢筋混凝土竖向遮阳板，板高12m、厚80mm，上部出墙600mm，下部出墙300mm，共8樘。计划用1:3水泥砂浆打底，厚度平均22mm，1:2.5水泥砂浆罩面，平均厚度10mm；每10m2用抹灰工5.5工日，力工3.2工日。试计算抹灰工程量、水泥砂浆用量及用工量。

【解】:抹灰工程量:

｛（0.6＋0.3）×12÷2×2＋［0.6＋0.3＋122+(0.6−0.3)2］×［0.08＋（0.022＋0.01）×2］｝×8=［10.8＋（12.9×0.144）］×8=101.26m2

水泥砂浆用量:

打底   101.26×0.022=2.23m3

罩面   101.26×0.01=1.01m3

用工:

抹灰工 5.5×101.26÷10=55.693=56工日

力工   3.2×101.26÷10=32.403=33工日

答:抹灰工程量为101.26m2；1:3水泥砂浆打底用量为2.23m2，l:2.5水泥砂浆罩面用量为 1.01m3；抹灰工用工为56个工日，力工用工为 33个工日。

9．某工程做防水砂浆抹灰，防水砂浆配合比为1:2.5（重量比），再掺水泥重量3％的防水粉，经计算此防水砂浆总重量为2550kg。试计算：各材料用量。

【解】:水泥用量：2550×1/（1＋2.5）=728.6kg

砂用量：2550×2.5/（1＋2.5）=1821.4kg

防水粉用量：728.6×3％=21.9kg

10．某工程外墙面采用1:1:6混合砂浆抹灰，砂浆用量为30m3，试验室配合比每立方米砂浆所用材料分别为32.5水泥202kg，石灰膏 0.17m3，中砂1515kg，施工现场砂含水率为 2％，水 0.60m3。试计算：完成该抹灰项目各种组成材料的用量。

【解】:水泥：202×30=6060kg

石灰膏：0.17×30=5.1 m3

中砂：1515×（1＋2％）×30=46359kg

水：0.60×30-46359×2％=17.07m3

四、简述题

1.在板条基层上抹灰线、灯光时为了增强粘结防止坠落应采用什么措施？

答:尺寸小、灰层不厚的可采用钉麻钉的方法；尺寸大、层厚大的可以打底前在基层上钉上几根铁钉，钉帽上扎上细铜丝在打底时把铜丝留在外边，抹好粘结层后，用8号

钢丝或批的钢筋做成与灰线形状相似的骨架，与铜丝绑扎牢固，在抹垫层时将骨架埋在垫层中。灰线尺寸更大时，可以考虑使用两道架骨架，用打孔安放膨胀螺栓、塑料胀芯等方法代替铁钉连接骨架。

2.古建筑堆塑中堆塑细坯、磨光的作用什么？

答:堆塑细坯，即如抹灰的罩面，其是用细纸筋灰，按设计意图，堆塑出一定的形状、姿态。由于堆塑是针对某种动物的某种动作姿态而产生的创意，所以在堆塑中一定要强，调一个“活”字，要体现逼真、栩栩如生的效果；磨光是堆塑中最后一道工序，即可以理解为抹灰的压光、压实。磨光是用杨木溜子或大小钢制工具，对细坯表面进行进一步压实溜

光，以使线条更加清晰、流畅，表面更加密实、光滑，使之成为带有动感，活灵活现、惟妙惟肖的有逼真效果的艺术品。

3.审核图纸的步骤主要有哪些？

答:审核图纸一般要经过熟悉、汇总、统一、建议四个步骤。

（1）熟悉:各级技术人员，包括施工人员、预算、质检员等在接到施工图纸后要认真阅读，充分熟悉并重点分析实施的可能性，了解施工中的难点、疑点。

（2）汇总:对提出的各类问题应进行系统整理。

（3）统一:对审核图纸提出的问题，统一意见，统一认识。

（4）建议:对统一认识后的意见，提出处理的建议，在会审时提出，并进行充分讨论，在征得设计单位和建设单位；同意后，由设计单位进行图纸修改，并下达设计更改通知书后方可实施。

4.古建筑的特点是什么？古建筑的手法分哪几类？

答:古建筑装饰多以画、雕及塑为主。基本题材多以花卉、树木、飞禽走兽和各种历史人物、神话传说等为依据，配上形形色色的花纹镶边装饰于结构的各部位。我国的古老建筑最大特点是具有浓厚的传统民族风格。在建筑中很巧妙地吸收和运用了绘画、书法、雕刻、堆塑等技巧和艺术使被装饰物达到惟妙惟肖的效果。

我国古建筑手法大概分为油漆彩画、雕刻和堆塑三大类。

5.一般抹灰工程施工顺序有哪些？

答:抹灰工程分为室内抹灰工程和室外抹灰工程。

室外抹灰工程一般是由上而下进行，室内抹灰工程是由上而下，或由下而上进行。

室内抹灰工程由上而下是指结构已完成，屋面防水已完成，便于保证抹灰工程质量，有利于组织施工，保证安全；室内抹灰由下而上，有利于工期，但要组织协调好，室内同一层施工一般先做地面，再做顶棚，后做墙面。

室内、外施工顺序根据施工条件确定，一般先室外、后室内。

6.阅读民用建筑基础图时应记住哪些内容？

答:除应弄清楚基础图的说明中有关砖、砂浆、混凝土强度的等级要求和施工要求外，还须记住以下内容:

（1）基础类型、编号及长宽尺寸。

（2）基础底面标高，大放脚宽台及退台情况，基础场的厚度等。

（3）基础垫层的宽度和厚度、配筋及材料要求。

（4）基础梁的标高、宽度、配筋及材料要求。

（5）防潮层的标高、宽度、配筋及材料要求。

（6）对于钢筋混凝土柱基，除弄清构件尺寸垫层厚度及材料要求外，还应弄清柱的配筋规格、数量及预留搭接长度。

7.抹灰工程技术交底有哪些内容？举例说明成品保护中“护” 的意思是什么？

答:抹灰工程技术交底的内容有:

（1）交生产计划:施工任务量，进度要求。

（2）交定额。

（3）交措施和操作要点:质量关键，要按国家施工规范和工艺标准。

（4）交安全生产:针对项目特点，提出采取安全措施，防止发生安全事故。

成品保护中的“护”，就是提前保护，如为防止清水墙面污染，在脚手架、安全网横杆、进料口四周以及临近水刷石墙面上，提前钉上塑料布或贴上纸；清水楼梯踏步采用护棱角铁上下连通固定；门口在推车易碰部位钉上防护条或槽形盖铁等。

8.瓷砖出现变色、裂缝和表面污染的主要原因是什么？

答:瓷砖出现变色、裂缝和表面污染的主要原因是:

（1）选用的釉面砖质量差。材质松脆，吸水率大，抗拉抗压、抗折性差，由于瓷砖的吸水率和湿膨胀大，产生内应力使瓷砖开裂。

（2）运输和操作过程中造成隐伤，由于湿膨胀力作用出现裂缝。

（3）施工前浸泡不透，粘贴时，粘结砂浆水或不洁水从瓷砖背面渗进砖坯内，造成瓷砖变色。

9.简述扯灰线中攒线脚的操作方法。

答:持完灰线后要拆除靠尺，可以把每相邻两条灰线的接角连接上，这道工序称合灰或攒线脚，攒线脚是一项技术性要求很高的工作，一般要由级别较高的工人来承担，具体方法是用鸭嘴、柳叶等大小工具把各层灰浆抹好，主要是在抹出线灰和面层时，要用灰线接线尺（攒线尺头）来完成。在抹好灰层后，用攒线尺头作刮尺，依抹好的灰线刮顺，再用攒线尺头作靠尺，用柳叶等工具（另用灰线专用阴、阳角抹子）捋实、压光，把小阴阳角捋实、捋光，使之平整顺直，看不出接搓，颜色一致。

10.怎样组织结构工程验收？检查哪些内容？

答:在抹灰、装饰工程施工前，对结构工程以及其他有关项目进行检查是确保工程质量河顺利施工的关键。

主要内容有:

（1）门窗框及其他木制品是否安装齐全，门口高低是否符合室内水平线标高。

（2）顶棚、墙间预留木砖或预埋件是否遗漏，其位置是否正确。

（3）吊顶是否安装牢固，其标高是否正确。

（4）水、电管，配电箱等是否安装完毕，是否遗漏。

（5）对于已安装好的门窗框等，保护措施是否做好。

11.灰线接阴角操作工艺要点有哪些？

答:（1）房间四周灰线抹完后，拆除靠尺切齐甩搓，再进行灰线之间的接头。

（2）先用抹子抹阴角处各层灰，当抹上出线灰和罩面灰后分别用接角尺接灰线。

（3）接灰线时，一边轻轻接触已成活灰线，一边接阴角部位灰使之成形，接完后再接另一边。

（4）接时，两手端平接角尺，用力均匀，待灰线基本成形后，用小铁皮或接角器，修整光洁，不能有明显接搓。

12.一般分析出现质量问题时，应该从哪几个方面去思考原因？

答:一般应该从以下几个方面去找原因:

（1）从原材料或构件的质量、规格上找原因；

（2）从基层或前道工序中找原因；

（3）从半成品的制作质量找原因；

（4）从本工种工艺的操作质量中找原因；

（5）从产品保护及相应后一道工序操作中找原因；

（6）从设计的科学性及合理性中找原因。

13.釉面砖镶贴的施工要点是什么？

答:（1）挑选釉面砖规格不整的留着非整砖用；

（2）预排砖，非整砖应排在次要的部位或阴角处，不宜有一行以上的非整砖；

（3）清理釉面砖的背面，并浸水两小时以上，冬期施工宜在掺入2％食盐的温水中浸泡两小时，晾干后方可使用；

（4）清理墙面基层灰尘，并浇水湿润；

（5）镶贴釉面砖宜先沿底尺横向贴一行，再沿垂直线竖向贴几行，从下往上第二行开始，横向竖向拉线贴砖；

（6）底尺下面的一行砖及垂直线到阴角处一行砖可留到最后镶贴；

（7）墙裙顶边宜用压条配件砖镶贴；

（8）镶贴完一部分后，即把釉面砖表面擦干净；

（9）非整砖部分应根据所贴尺寸用整砖裁割，不得用碎砖拼贴，同一墙面、同一房间应用同一品种、同一颜色、同一批号、同一色号的釉面砖，并注意花纹倒顺。

14.产品保护有什么意义？需采取哪些措施？

答:产品保护是指成品和半成品的保护，只有对成品和半成品妥善保护，才能保护最终产品的质量，不仅要保护本工种的产品，还要保护其他工种的产品，不损坏和污染，这是我们的职业责任。

（1）首先要形成良好的产品保护意识，形成责任制；

（2）要针对产品的对象、环境的因素，现有的条件，使用阻挡接触、覆盖遮挡、加固增强，正确养护等方法；

（3）在施工方案的编制中，要合理安排各工种、工艺工序中的流水和程序，以免发生不利于产品保护的矛盾。

15.贴面砖时应注意哪些安全问题？

答:（1）操作地点必须清理干净，面砖碎片等不要抛向窗外，以免落地伤人；

（2）剔凿面砖时应戴防护镜，使用手持电动工具时，必须有漏电保护装置，操作时戴绝缘手套；

（3）在夜间或阴暗处作业，应用36V以下低压设备；

（4）施工前应检查脚手架和作业环境，特别是孔洞口等保护措施是否可靠。